## Slide 1
  Prof. Tóth László
  egyetemi tanár
  30-9-322-690
  tlaszlo@bzlogi.hu
ANYAGISMERET I. (4 kredit)

## Slide 2: Szeptember 15.
1559 Izabella királyné halála Gyulafehérvárott
1858 HUBAY Jenő zeneszerző születése
1890 AGATHA Christie brit írónő születése
1923 FEJES Endre író születése
1929 Murray GELL-MANN amerikai fizikus születése (Nd.1969)
1941 Id. ALBERT Flórián labdarugó, edző születése
1950 A budapesti egyetemet Eötvös Lórándról nevezik el
1978 W. MESSERSCHMITT repülőgéptervező halála

## Slide 3: ANYAGOK
Acélok
Öntöttvasak
Fémek
Fémötvözetek
SiC
Aluminát
Kerámiák
SiN
Gumik
Elasztomerek
Szilikonok
Szóda-üvegek
Üvegek
Szilika-üvegek
PE, PP
PK, Neylonok
Polimerek
Epoxy
Hibrid
társított
anyagok

## Slide 4: Anyagok – Tartalékok
felfedezetlen
Gazdaságtalan
Kutatás fejlesztése
Geológiai eszközrendszer fejlődése
Kibányászási technológia fejlődése
FELTÁRT
GAZDASÁGOS
Kitermelési technológia fejlődése

## Slide 5: Anyagok - Energiatartalom
Kibányászás
Őrlés
Dúsítás
Energiaszükséglete

## Slide 6: Néhány anyag ENERGIATARTALMA
Anyag | Energiatartalom
Kavics | 0,2
Fa | 2,5-7
Tégla | 4
Cement | 7
Üveg | 20
Szén | 29
Olaj | 44
ACÉL | 55
Cink | 68
Réz | 140-300
Műanyag | 85-180
Aluminium | 280

## Slide 7: Anyagok ára (Acél=1, Arany=20000)
1,3 - Ötvözött acél
3 ÷ 4 - Al, Cu és ötvözetei
3 ÷ 4 - Zn és ötvözetei
5 - Szerszámacél
6 - Rozsdamentes acél
10 - Mg ötvözetek
70 - Co ötvözetek
100 - Ti ötvözetek
200 - Ni ötvözetek
500 - Wolfram
1500 - Ezüst
2 ÷ 3 - Műanyagok (PE, PVC)
3 - Gumi
2 ÷ 3 - Ólom
2 - Furnér
2.5 - Kemény fa
4 - Bronz, Üveg
5 - Poliészter
7 - PMMA
10 - GFRP, epoxy, PC
15 - Nylon 66
70 - SiC

## Slide 8: Anyagfogyasztás exponenciális növekedése
t=t0 időillantban C0 mennyiséget használunk fel
Évenkénti növekedés = r (%)
Évenként felhasznált mennyiség változása:
dC/dt= C (r/100), dC/C=dt (r/100),
t
Fogyasztás, (Tonna/év)
Idő
C0
t0
A felhasználás kétszereződése: tk= lg2 100/r ~70/r
Adott évben (t) felhasznált mennyiség:
C=C0 exp (t-t0)(r/100)

## Slide 9: Anyagok felhasználási tulajdonságai
Gazdaságossági
Általános fizikai
Mechanikai
Hőtani, termikus sajátosságok
Villamos és mágneses
Környezettel szembeni ellenállás
Gyárthatóság, technológiai
Esztétikai

## Slide 10: Anyagok Mechanikai tulajdonságai
Rugalmassági modulus
Folyási határ
Szakító szilárdság
Keménység
Repedés terjedéssel szembeni ellenállás
Kifáradással szembeni ellenállás
Kúszással szembeni ellenállás
Csillapítás

## Slide 11: Anyagok felhasználási tulajdonságai
Gazdaságossági
Sűrűség
Ár és rendelkezésre állás
Újrahasznosíthatóság
Általános fizikai
Termikus, hőtani sajátosságok
Hővezetés
Hőtágulás
Fajhő

## Slide 12: Anyagok felhasználási tulajdonságai
Villamos és mágneses
Oxidációs hajlam
Korróziós hajlam
Kopás
Ellenállás
Dielektromos állandó
Mágneses permeabilitás
Környezettel szem-beni ellenállás
Gyárthatóság, tech- nológiai jellemzők
Hegeszthetőség
Edzhetőség
Megmunkálhatóság
Köszörülhetőség

## Slide 13: Anyagok felhasználási tulajdonságai
Esztétikai
Szín
Textúra
Tapintás
TULAJDONSÁGOK
Mérhető mennyiségek
Számmal jellemezhetők
Dimenziójuk van

## Slide 14: Anyagkiválasztási alapstratégia
Alapelv:
Az adott célra még megfelelő legolcsóbb anyagot válasszuk?
Igen?
Nem?
Igen is és nem is!!!

## Slide 15: Anyagkiválasztási stratégiák
Ismerjük meg az üzemeltetési körülményeket és válasszunk ennek figyelembevételével anyagot!
Tűzzünk ki finomított célokat (pl. erőművek hatásfokának javítása)
Újítsuk ismereteinket a tapasztalatok, követel-mények figyelembevételével (pl. atomerőműi anyagok elridegedésének tapasztalatai Cu, Ni, P hatása)
Vegyünk figyelembe minden létező anyagot és meghatározott kritériumok szerint szűkítsük a választékot! (ASHBY)

## Slide 16
2005. December 31.
Tervezve a 80-as években
Tervezve a 70-es években
Tervezve az 50-60-as években
Nukleáris Erőművek

## Slide 17: Anyagok viselkedése függ:
Milyen atomok vannak benne
Milyen kötőerők ébrednek az atomok között
(Milyenek a környezeti feltételek)
Hogyan, milyen formában helyezkednek el egymáshoz képest az atomok

## Slide 18: Atomok kölcsönhatása
Elsődleges (erős) kötések
  ionos kötés
  kovalens kötés
  fémes kötés
Másodlagos (gyenge) kötések
  a Van der Waals kötés
RUGÓ modell

## Slide 19: Elsődleges kötések
Jellemző kötéstípus a FÉMEK-nél (fémes és kovalens) és KERÁMIÁK-nál (ionos és kovalens)
a fém-ionok kitüntetett pontokban (az ún. rácspontokban helyhez kötöttek)
a vegyérték-elektronok, mint szabad elektronok elektrongáz, elektronfelhő formájában viszonylag szabadon mozognak
   ezzel magyarázható a jó hő- és villamos vezetőképesség
   a fémek nagy szilárdsága és egyidejűleg viszonylag jó alakíthatósága
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 20: Ionos kötés (erős elektronegatív és –pozitív elemek között)
r
+11
+17
11 elektron
A külső héjon +5.14 eV
1eV=1.6x10-19 J
17 elektron
A külső héjon
-4.02 eV
F vonzerő
Elektron
leadás miatt
,+KATION
Elektron
felvétel miatt
-, ANION

## Slide 21: Ionos kötések jellegzetességei
0 = tér permittivitása, vagy másképpen a
vákuum dielektromos állandója
(értéke 8,85x10-12 C2/Nm2).
n, b, = 7 és 9

## Slide 22: Ionos kötések jellegzetességei
Energiamérleg:

## Slide 23: Ionos kötések jellegzetességei
Cl
Cl
Cs
Na
Atomsugarak:
Cl =0,181 nm
Cs =0,169 nm
Na = 0,095 nm

## Slide 24: Ionos kötések jellegzetességei
Az ionos kötésű vegyület képlete | A kötési energia E (kJ/mol) | Olvadáspont T (oC)
CsCl | 649 | 646
KCl | 686 | 776
NaCl | 766 | 801
BaO | 3127 | 1923
CaO | 3583 | 2580
MgO | 3932 | 2800

## Slide 25: Kovalens kötések jellegzetességei
a legerősebb elsődleges kötés, gyémánt, kvarc, germánium, nagy rugalmassági modulus
olyan elemek között jön létre, amelyek elektro-negativitása között csekély a különbség
a kötésben két, vagy több atom vesz részt, olymódon, hogy a legkülső elektronhéjaikon lévő atomokat „megosztják”

## Slide 26: Kovalens kötések jellegzetességei

## Slide 27: Szimmetrikus kovalens kötés
Szimmetrikus töltés megosztás
szimmetrikus kovalens kötés
    szélsőségesen nagy keménység
    szélsőségesen nagy szilárdság (pl. gyémánt)
    Nagy kötési energia
    E=711 kJ/mol, Tolv = 3550 oC
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 28: CH típusú kovalens kötések
Kötési energia:
Molekulában=1650 kJ/mol
Molekulák között:8 kJ/mol, Tolv=-1830C
C6H6-típusú telítetlen benzol kötések (polimerek alapjai)
4 vegyérték

## Slide 29: A fémes kötés jellemzői
elsődleges, erős kötés: fémek, fémtermészetű elemek jellegzetes kötése
a fém-ionok kitüntetett pontokban (az ún. rácspontok-ban helyhez kötöttek)
a vegyérték-elektronok, mint szabad elektronok elektrongáz, elektronfelhő formájában viszonylag szabadon mozognak
   ezzel magyarázható a jó hő- és villamos vezető-képesség
   a fémek nagy szilárdsága és egyidejűleg viszonylag jó alakíthatósága

## Slide 30: A fémes kötés jellemzői

## Slide 31: A fémes kötés jellemzői
Az elem vegyjele | Kötési energia E(kJ/mol) | Olvadás-pont T (oC)
K | 90 | 64
Zn | 131 | 419
Ca | 177 | 851
Ge | 377 | 960
Sc | 342 | 1397
Ti | 473 | 1812
V | 515 | 1730
Cr | 398 | 1903
Fe | 418 | 1536

## Slide 32: Másodlagos kötések
A dipólus két azonos nagyságú, de ellentétes töltés különválásával jön létre
A kötés hajtóereje a molekulákban lévő elektromos dipólusok közötti vonzerő
Nagyságrendekkel kisebb kötési energia (4-40 kJ/mol)

## Slide 33: Fémek, fémes anyagok
fémes fény, karakterisztikus szín
jó hő- és villamos vezetőképesség
kristályos szerkezet, hosszú távú atomos rendezettség
nagy szilárdság
jó alakíthatóság
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 34: Az anyagok kristályos szerkezete
    a kristályos szilárd anyagok jellemzői
      hosszútávú atomos rendezettség
      szabályos térbeli ismétlődés
    kristálytani alapfogalmak
      a térrács fogalma
      a térrács kitüntetett pontjai, a rácspontok
      az elemi cella fogalma
Notes: <number>
<footer>
<header>
<date/time>

## Slide 35: Kristályrendszerek jellemzése
Kristályrendszerek leírásának szükséges és elégséges feltételei:
Három irány (x, y, z) beleértve az irányok által bezárt szögeket is!
A három irányban mért, az atomok periodicitását jel-lemző távolságok (a, b, c), a rácsparaméterek

## Slide 36: Kristályrendszerek jellemzése
Hosszú távú rendezettség

## Slide 37: Kristályrendszerek jellemzése, BRAVAIS-rácsok

## Slide 38: Köbös-rácsok
Primitív
Térben középpontos
Felületen középpontos

## Slide 39: Tetragonális-rácsok
Primitív
Térben középpontos
Felületen középpontos

## Slide 40: Hexagonális-rácsok
Primitív
Tömött

## Slide 41: Ortorombos-rácsok
Primitív
Térben középpontos
Felületen középpontos
Alaplapon középpontos

## Slide 42: Monoklin-rácsok
Primitív
Alaplapon középpontos

## Slide 43: Egyéb primitív-rácsok
Romboéderes
Triklin